`

Winner2000ZDE湿法激光粒度仪

产品简介：

本款仪器采用全方位散射光探测系统，配合高灵敏度的环式光电探测器进一步提高测试精度。集超声搅拌、超声分散、内置循环于一体的分散系统，彻底解决了大颗粒在管道中沉积的问题。独创的软件无约束自由拟合技术保证了测试结果的真实准确。采用自主开发的智能控制技术，能够实现光路的自动对中，进行一键测试。

适用范围：

Winner2000ZDE广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、炸药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉状物料。

仪器原理图：

产品特点和优势：

| 独家专利技术 显著提高测试分辨率 | 采用汇聚光傅里叶变换专利技术和分档测试技术，不仅克服了透镜孔径对散射角的限制，并能根据测试样品的粒度分布选择合适的档位进行密级测试，具有极高的分辨能力和准确度。 |
| --- | --- |
| 科学合理全内置分散系统，保障样品分散 | 将超声波分散、机械搅拌、循环通道合理的集于仪器内部，保证颗粒测试过程中的均匀分散和分布，有效地避免了外置分散系统因管路长而导致的颗粒分布不均匀、大颗粒沉积等不良现象，从而保证测试结果的代表性。此外，针对贵重微量样品可选配10ml微量样品池，降低其测试成本。 |
| Winner2000ZDE智能操作模式与全自动对中系统 | Winner2000ZDE具有智能化全自动操作模式，实现一键测试，即只要根据提示加入样品，点击“自动测试”，所有操作过程包括进水、分散、循环、测试、清洗、数据记录、数据分析、保存及打印等全部自动完成，不仅减轻了测试人员的工作量，而且消除了人为因素的干扰误差，进一步提高了测试精度和结果的真实性。 采用精密四项混合式步进电机组成光路自动对中系统，微动精度达到微米级别，使仪器光路始终处于最佳状态，在消除手动对中光路所带来的麻烦和困难的同时也提升了测试结果的准确性和稳定性 |
| 权威的校准方式 | 在整个测试范围内采用微米级、亚微米级以及纳米级国家粒度标准物质连续进行校准，保证全量程内极高的测试分辨率和准确度。 |

技术参数：

| 规格型号 | Winner2000ZDE |
| --- | --- |
| 执行标准 | GB/T 19077-2016/TSO 13320：2009，Q/0100JWN001-2013 |
| 测试范围 | 0.1-300μm |
| 通道数 | 78 |
| 准确性误差 | <0.5%（国家标准样品D50值） |
| 重复性误差 | <0.5%（国家标准样品D50值） |
| 激光器参数 | 高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW |
| 分散方法 | 超声 | 频率：f=40KHz, 功率：p=60W, 时间可调 |
|  | 搅拌 | 转速：0-3000rpm转速可调 |
|  | 循环 | 额定流量：8L/min 额定功率：10W |
|  | 样品池 | 容量：350mL |
| 操作模式 | 软件操作 / 全自动操作模式可切换 |
| 对中系统 | 全自动对中系统 |
| 软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等，满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 |
|  | 统计方式 | 体积分布和数量分布，以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 |
|  | 统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析，可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异，对工业原料质量控制具有很强的实际意义 |
|  | 自定义分析 | 用户自定义分析参数，根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比，以满足不同行业对粒度测试的表征方式 |
|  | 测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片（Bmp）和文本（Text）等多种形式的文档，满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 |
|  | 多语言支持 | 中英文语言界面支持，还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 |
|  | 智能操作模式 | 具有智能操作模式，可以自动控制进水、分散、测试等步骤，不但减轻测试人员的工作量，而且由于无人为因素干扰，测试结果的重复性更好。 |
| 测试速度 | <2min/次 |
| 体积 | 880mm*390mm*460mm |
| 重量 | 41Kg |

## 仪器测试操作界面：

Ⅰ控制界面：

运行软件，进入控制系统界面点击模式可选择进入人工模式或自动模式。控制功能检查如下表介绍。自动模式支持智能一键操作，点击“自动测试”，按提示加入样品后，其他所有操作自动完成。不仅减轻了测试人员工作量，而且消除了人为因素的干扰。

控制界面图

自动模式界面

Ⅱ测试分析视图及测试报告

测试完毕后，根据需要选取记录生成平均结果，系统形成分析记录。自动模式下测试时，不需进行数据处理，系统自动形成并保存综合分析过的测试记录。

分析视图

Winner2000ZDE配置：

| Winner2000ZDE激光粒度仪配置清单 |
| --- |
| 序号 | 品名及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 激光粒度分析仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 微纳激光粒度分析软件V3.0 | 套 | 1 |
| 3 | 加密狗 | 个 | 1 |
| 4 | 电源线 | 根 | 1 |
| 5 | 通讯线 | 根 | 2 |
| 6 | 螺丝刀小一字 | 把 | 1 |
| 7 | 短把十字螺丝刀 | 把 | 1 |
| 8 | 扳手5.5/7 | 把 | 1 |
| 9 | 扳手8/10 | 把 | 1 |
| 10 | 扳手17/19 | 把 | 1 |
| 11 | 内六方扳手 | 个 | 1 |
| 12 | 擦镜纸 | 本 | 3 |
| 13 | 硅胶管（排水） | 米 | 1.5 |
| 14 | 医用硅胶管（进水） | 米 | 1.5 |
| 15 | 两面光石英样品窗 | 个 | 1 |
| 16 | 2A保险管 | 个 | 5 |
| 17 | 取样小勺 | 个 | 2 |
| 18 | 样品池涮 | 个 | 2 |
| 19 | 工具包 | 个 | 1 |
| 20 | 过滤器 | 套 | 1 |
| 21 | 国家标准物质 | 瓶 | 1 |
| 22 | USB转接线（双口） | 根 | 1 |
| 23 | 木箱 | 个 | 1 |
| 24 | 铭牌 | 个 | 1 |